重庆市聚氨酯防水涂料产品质量监督抽查实施细则

（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批产品中随机抽取两组样品，第一组样品平均分成二份，重量各为5kg，用于检验及备用，第二组样品也平均分成二份，重量各为2kg，用于单项复验及备用单项复验。多组分产品按配比抽取，每一份样，每个组分应单独包装。第一组份均分的样品分别标记为“1-1,1-2”；第二组均分的样品分别标记为“2-1,2-2”。

备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 | GB/T 19250-2013 |
| 2 | 拉伸强度（无处理） | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 |
| 3 | 断裂伸长率（无处理） | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 撕裂强度 | GB/T 19250-2013 | GB/T 529-2008 |
| 5 | 低温弯折性（无处理） | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 不透水性 | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 |
| 7 | 粘结强度 | GB/T 19250-2013 | GB/T 16777-2008 7.1A法 |
| 8 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 9 | 苯 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 10 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 11 | 苯酚 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 12 | 蒽 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 13 | 萘 | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |
| 14 | 游离TDI | GB/T 19250-2013 | JC 1066-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、粘结强度以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

不透水性、低温弯折性(无处理)以每组三个试件均达到标准规定判为该项合格。

挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、苯酚、蒽、萘、游离TDI符合标准规定的要求时，判为合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。