重庆市金属吊顶及吊顶板产品质量监督抽查实施细则

（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

金属及金属复合材料吊顶板：随机抽取18张，9张为检验样品，9张为备用样品。

金属吊顶：随机抽取10张且不小于2m2的样品，同时抽取按实际安装方式时面积不小于2m2所需的吊挂件，平均分成两份，一份为检验样品，一份为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属及金属复合材料吊顶板 | 尺寸偏差 | GB/T 23444-2009 | GB/T 23444-2009 |
| 2 |  | 膜厚 | GB/T 23444-2009 | GB/T 4596 GB/T 4597 |
| 3 |  | 光泽度偏差 | GB/T 23444-2009 | GB/T 9754 |
| 4 |  | 涂层附着力 | GB/T 23444-2009 | GB/T 9286 GB/T 23444-2009 |
| 5 |  | 漆膜硬度 | GB/T 23444-2009 | GB/T 6739 |
| 6 |  | 耐冲击性 | GB/T 23444-2009 | GB/T 23444-2009 |
| 7 |  | 耐酸性 | GB/T 23444-2009 | GB/T 23444-2009 |
| 8 |  | 耐碱性 | GB/T 23444-2009 | GB/T 23444-2009 |
| 9 |  | 耐油性 | GB/T 23444-2009 | GB/T 23444-2009 |
| 10 |  | 封孔质量 | GB/T 23444-2009 | GB/T 8753.2 |
| 11 |  | 耐沸水性 | GB/T 23444-2009 | GB/T 23444-2009 |
| 12 |  | 平面拉伸粘结强度 | GB/T 23444-2009 | GB/T 1452 |
| 13 | 金属吊顶 | 强度 | QB/T 1561-1992 | QB/T 1561-1992 |
| 14 |  | 漆膜附着力 | QB/T 1561-1992 | QB/T 1561-1992 |
| 15 |  | 喷塑层附着力 | QB/T 1561-1992 | QB/T 1561-1992 |
| 16 |  | 铝氧化膜厚度 | QB/T 1561-1992 | QB/T 1561-1992 |
| 17 |  | 电镀层耐腐蚀性能 | QB/T 1561-1992 | QB/T 1561-1992 |
| 18 |  | 喷塑层厚度 | QB/T 1561-1992 | QB/T 1561-1992 |
| 19 |  | 喷塑层抗冲击强度 | QB/T 1561-1992 | QB/T 1561-1992 |
| 20 |  | 吊挂件 | QB/T 1561-1992 | QB/T 1561-1992 |
| 21 |  | 面板尺寸 | QB/T 1561-1992 | QB/T 1561-1992 |
| 注：此项不适用于阳极氧化吊顶板 此项仅适用于阳极氧化吊顶板 此项仅适用于金属复合材料和覆膜吊顶板 此项仅适用于金属复合吊顶板。 |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23444-2009 金属及金属复合材料吊顶板

QB/T 1561-1992 金属吊顶

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。