重庆市电控配电用电缆桥架产品质量监督抽查实施细则(2020年二季度)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品4段（含2套配件），每段2米，其中2段作为检验样品，2段作为备用样品。备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常机械载荷 | JB/T 10216-2013中4.3.15.1 | JB/T 10216-2013中5.2.1 |
| 2 | 撞击试验 | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 3 | 表面防护层厚度试验 | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 4 | 表面防护层附着力试验(适用时)① | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 5 | 表面防护层均匀性试验 | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 6 | 保护电路连续性试验(适用时)② | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 7 | 防护等级试验(适用时)③ | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 8 | 耐火电缆桥架的耐火等级试验(适用时)④ | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 9 | 玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的火焰蔓延试验(适用时)⑤ | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 10 | 玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的工频电气强度试验(适用时)⑥ | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 11 | 玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的表面电阻率试验、体积电阻率试验(适用时)⑦ | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 12 | 板材厚度 | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2013 |
| 备注： ①表面防护层附着力试验(适用时)：产品表面防护层为阳极氧化时不适用，其余适用。 ②保护电路的连续性试验(适用时)：金属桥架适用。 ③防护等级试验(适用时)：有盖无孔托盘适用。 ④耐火电缆桥架的耐火等级试验(适用时)：耐火型电缆桥架适用。 ⑤玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的火焰蔓延试验(适用时)：玻璃钢和复合型桥架及其它非金属耐火材料桥架适用。 ⑥玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的工频电气强度试验(适用时)：玻璃钢和复合型桥架及其它非金属耐火材料桥架适用。 ⑦玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的表面电阻率试验、体积电阻率试验(适用时)：玻璃钢和复合型桥架及其它非金属耐火材料桥架适用。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。