重庆市皮鞋、皮凉鞋产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品4双，其中2双作为检验样品，2双作为备用样品。备用样品封存在承检机构。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1 皮鞋产品（QB/T 1002-2015）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 1002-2015 6.5 |
|  | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.1-2008 |
|  | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.2-2008 |
|  | 鞋跟结合力 | QB/T 1002-2015 | GB/T 11413-2015 |
|  | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.4-2008 |
|  | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 2882-2007 |
|  | 勾心纵向刚度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2011 QB/T 1813-2000 |
|  | 勾心硬度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2011 GB/T 230.1-2018 |
|  | 勾心长度下限值 | QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2011 |
|  | 勾心弯曲性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2011 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | QB/T 1002-2015 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |
|  | 游离或可部分水解的甲醛② | QB/T 1002-2015 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 备注：①皮革、纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量； ②皮革游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 |  |  |  |

表2 皮凉鞋产品（GB/T 22756-2017）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 帮带拉出强度 | GB/T 22756-2017 | GB/T 22756-2017 6.6 |
| 3 | 耐折性能 | GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.1-2008 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.2-2008 |
| 5 | 鞋跟结合力 | GB/T 22756-2017 | GB/T 11413-2015 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.4-2008 |
| 7 | 勾心纵向刚度 | GB/T 22756-2017 | GB/T 28011-2011 QB/T 1813-2000 |
| 8 | 勾心硬度 | GB/T 22756-2017 | GB/T 28011-2011 GB/T 230.1-2018 |
| 9 | 勾心长度下限值 | GB/T 22756-2017 | GB/T 28011-2011 |
| 10 | 勾心弯曲性能 | GB/T 22756-2017 | GB/T 28011-2011 |
| 11 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | GB/T 22756-2017 | QB/T 2882-2007 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料① | GB/T 22756-2017 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |
| 13 | 甲醛② | GB/T 22756-2017 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 备注：①皮革、纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量； ②皮革甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 22756-2017 皮凉鞋

QB/T 1002-2015 皮鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。