重庆市水乳型沥青防水涂料产品质量监督抽查实施细则

（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

在每批产品中随机抽取三组样品，第一组样品平均分成二份，重量各为3kg，用于检验及备用。第二、第三组样品各平均分成二份，重量各为1kg，用于单项复验及备用单项复验（项目1～6需单倍复验，7～10需双倍复验）。每一份样品应单独包装。第一组份均分的样品分别标记为“1-1,1-2”；第二组均分的样品分别标记为“2-1,2-2”，第三组均分的样品分别标记为“3-1,3-2”。

备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

水乳型沥青防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | JC/T 408-2005 | JC/T 408-2005 |
| 2 | 耐热度 | JC/T 408-2005 | JC/T 408-2005 |
| 3 | 不透水性 | JC/T 408-2005 | GB/T 16777-1997 |
| 4 | 粘结强度 | JC/T 408-2005 | JC/T 408-2005 |
| 5 | 低温柔度(标准条件) | JC/T 408-2005 | JC/T 408-2005 |
| 6 | 断裂伸长率(标准条件) | JC/T 408-2005 | JC/T 408-2005 |
| 7 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 | JC 1066-2008 |
| 8 | 游离甲醛 | JC 1066-2008 | GB 18582 |
| 9 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 | JC 1066-2008 |
| 10 | 氨 | JC 1066-2008 | JC 1066-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JC 1066-2008    《建筑防水涂料中有害物质限量》

JC/T 408-2005   《水乳型沥青防水涂料》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1 单项判定

固体含量、粘结强度、断裂伸长率（标准条件）以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

耐热度、不透水性、低温柔度(标准条件)以每组三个试件分别达到标准规定判为该项合格。

挥发性有机化合物（VOC）、游离甲醛、（苯、甲苯、乙苯和二甲苯）总和、氨检验结果符合标准规定，判为合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。