重庆市焊接钢管产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品随机抽取6根长度为2400mm的焊接钢管，再把每根焊接钢管分成2支长度为1200mm的样品， 6支样品为检验样品， 6支样品为备用样品。备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直缝电焊钢管 | 化学成分 (成品分析) | GB/T 13793-2016 | GB/T 13793-2016 |
| 2 |  | 拉伸试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 228.1 |
| 3 |  | 焊缝拉伸试验（适用时） | GB/T 13793-2016 | GB/T 2651 |
| 4 |  | 压扁试验（适用时） | GB/T 13793-2016 | GB/T 246 |
| 5 |  | 弯曲试验（适用时） | GB/T 13793-2016 | GB/T 244 |
| 6 |  | 镀锌层均匀性 | GB/T 13793-2016 | GB/T 13793-2016附录A |
| 7 |  | 镀锌层重量 | GB/T 13793-2016 | GB/T 13793-2016附录B |
| 8 |  | 镀锌层附着力 | GB/T 13793-2016 | GB/T 244 GB/T 246 |
| 10 | 低压流体输送用焊接钢管 | 化学成分 (成品分析) | GB/T 3091-2015 | GB/T 223 GB/T 4336 GB/T 20123 GB/T 20125 |
| 11 |  | 拉伸试验 | GB/T 3091-2015 | GB/T 228.1 |
| 12 |  | 焊接接头拉伸试验（适用时） | GB/T 3091-2015 | GB/T 2651 |
| 13 |  | 压扁试验（适用时） | GB/T 3091-2015 | GB/T 246 |
| 14 |  | 弯曲试验（适用时） | GB/T 3091-2015 | GB/T 244 |
| 15 |  | 镀锌层重量 | GB/T 3091-2015 | GB/T 3091-2015附录B |
| 16 |  | 镀锌层均匀性 | GB/T 3091-2015 | GB/T 3091-2015附录C |
| 17 |  | 镀锌层附着力 | GB/T 3091-2015 | GB/T 244 GB/T 246 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3091-2015    低压流体输送用焊接钢管

GB/T 13793-2016   直缝电焊钢管

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。