重庆市胶鞋产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（彩色雨靴产品应明确生产日期为2020年1月1日前或2020年1月1日后）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品4双，其中2双作为检验样品，2双作为备用样品。备用样品封存在承检机构。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1 劳动鞋产品（HG/T 2495-2007）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | GB 25038-2010 | GB/T 7573-2002 |
|  | 游离甲醛 | GB 25038-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
|  | 可萃取的重金属（Pb,Cd,As） | GB 25038-2010 | GB/T 17593.2-2007 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 25038-2010 | GB/T 17592-2006 |
|  | 含氯酚（TeCP,PCP） | GB 25038-2010 | GB/T 18414.1-2006 |
|  | N-亚硝基胺 | GB 25038-2010 | GB/T 24153-2009 |
|  | 外底拉伸强度 | HG/T 2495-2007 | GB/T 528-1998 |
|  | 外底扯断伸长率 | HG/T 2495-2007 | GB/T 528-1998 |
|  | 外底磨耗体积 | HG/T 2495-2007 | GB/T 1689-1998 |
|  | 外底硬度 | HG/T 2495-2007 | GB/T 531-1999 |
|  | 围条与鞋帮黏合强度 | HG/T 2495-2007 | GB/T 532-1997 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2495-2007 | HG/T 2495-2007 5.6 |
| 备注：①纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表2普通运动鞋产品（HG/T 2017-2011）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | GB 25038-2010 | GB/T 7573-2002 |
|  | 游离甲醛 | GB 25038-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
|  | 可萃取的重金属（Pb,Cd,As） | GB 25038-2010 | GB/T 17593.2-2007 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 25038-2010 | GB/T 17592-2006 |
|  | 含氯酚（TeCP,PCP） | GB 25038-2010 | GB/T 18414.1-2006 |
|  | N-亚硝基胺 | GB 25038-2010 | GB/T 24153-2009 |
|  | 外底拉伸强度 | HG/T 2017-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底拉断伸长率 | HG/T 2017-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底磨耗量 | HG/T 2017-2011 | GB/T 1689-1998 |
|  | 外底硬度 | HG/T 2017-2011 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2017-2011 | GB/T 532-2008 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2017-2011 | HG/T 2017-2011附录A |
| 备注：①纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表3 轻便胶鞋产品（HG/T 2018-2014）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | GB 25038-2010 | GB/T 7573-2002 |
|  | 游离甲醛 | GB 25038-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
|  | 可萃取的重金属（Pb,Cd,As） | GB 25038-2010 | GB/T 17593.2-2007 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 25038-2010 | GB/T 17592-2006 |
|  | 含氯酚（TeCP,PCP） | GB 25038-2010 | GB/T 18414.1-2006 |
|  | N-亚硝基胺 | GB 25038-2010 | GB/T 24153-2009 |
|  | 外底拉伸强度 | HG/T 2018-2014 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底拉断伸长率 | HG/T 2018-2014 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底磨耗量 | HG/T 2018-2014 | GB/T 1689-1998 |
|  | 外底硬度 | HG/T 2018-2014 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2018-2014 | GB/T 532-2008 |
|  | 底板厚度 | HG/T 2018-2014 | HG/T 2018-2014附录A |
| 备注：①纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表4 黑色雨靴（鞋）产品（HG/T 2019-2011）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 靴（鞋）面拉伸强度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面拉断伸长率 | HG/T 2019-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面硬度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 靴（鞋）面粘合强度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 532-2008 |
|  | 靴（鞋）面漆膜伸长率 | HG/T 2019-2011 | HG/T 2019-2011附录A |
|  | 靴（鞋）外底拉伸强度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）外底拉断伸长率 | HG/T 2019-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）外底硬度 | HG/T 2019-2011 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 靴（鞋）外底磨耗量 | HG/T 2019-2011 | GB/T 1689-1998 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2019-2011 | HG/T 2019-2011 5.9.1 |
|  | 靴（鞋）面厚度 | HG/T 2019-2011 | HG/T 2019-2011 5.9.2 |

表5 彩色雨靴（鞋）产品（HG/T 2020-2019）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 靴（鞋）面拉伸强度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面拉断伸长率 | HG/T 2020-2019 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面漆膜伸长率 | HG/T 2020-2019 | HG/T 4991-2016 |
|  | 靴（鞋）面硬度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 靴（鞋）外底拉伸强度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）外底拉断伸长率 | HG/T 2020-2019 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）外底磨耗量 | HG/T 2020-2019 | GB/T 1689-2014 |
|  | 靴（鞋）外底硬度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 靴（鞋）帮与鞋底黏合强度 | HG/T 2020-2019 | GB/T 21396-2008 |
|  | 靴（鞋）面与鞋里布黏合强度 | HG/T 2020-2019 | HG/T 4805-2015 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2020-2019 | HG/T 2020-2019 5.2.1 |
|  | 靴（鞋）面厚度 | HG/T 2020-2019 | HG/T 2020-2019 5.2.2 |

表6 彩色雨靴（鞋）产品（HG/T 2020-2011）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 靴（鞋）面拉伸强度 | HG/T 2020-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面拉断伸长率 | HG/T 2020-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）面粘合强度 | HG/T 2020-2011 | GB/T 532-2008 |
|  | 靴（鞋）面漆膜伸长率 | HG/T 2020-2011 | HG/T 2020-2011附录A |
|  | 靴（鞋）面硬度 | HG/T 2020-2011 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 靴（鞋）底拉伸强度 | HG/T 2020-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）底拉断伸长率 | HG/T 2020-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 靴（鞋）底磨耗量 | HG/T 2020-2011 | GB/T 1689-1998 |
|  | 靴（鞋）底硬度 | HG/T 2020-2011 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2020-2011 | HG/T 2020-2011 5.10.1 |
|  | 靴（鞋）面厚度 | HG/T 2020-2011 | HG/T 2020-2011 5.10.2 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范

HG/T 2017-2011 普通运动鞋

HG/T 2018-2014 轻便胶鞋

HG/T 2019-2011 黑色雨靴（鞋）

HG/T 2020-2019 彩色雨靴（鞋）

HG/T 2020-2011 彩色雨靴（鞋）

HG/T 2495-2007 劳动鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。