重庆市钢筋机械连接用套筒产品质量监督抽查实施细则

（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品33个；27个作为检验样品(其中9个应为标准型)，6个作为备用样品。备用样品封存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 套筒外表面 |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  | 裂纹 |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  | 套筒表面锈斑、锈皮、锈蚀 |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  | 套筒外圆及内孔倒角 |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  | 套筒表面标记和标志 |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
| 2 | 尺寸及偏差 | 外径D |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  | 长度L |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  | 螺纹公差① |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  | 壁厚② |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
| 3 | 力学性能 | 承载力 |  |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  | 强度和变形 | 抗拉强度 |  | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  |  | 单向拉伸 | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  |  | 高应力反复拉压 | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
|  |  |  | 大变形反复拉压 | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 | JG/T 163-2013 |
| 注①：挤压套筒不作 注②：仅挤压套筒项目 |  |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JG/T 163-2013  钢筋机械连接用套筒

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

（1）外观、尺寸及偏差：9个样品中任一个有任一指标不合格，判定该个样品不合格，反之则判定为合格。每个样品均合格，则判定该项目合格，否则判定该项目不合格。

（2）力学性能

a）承载力：3个套筒每个试件的承载力均符合规定，判定被抽查产品承载力项目合格，当有1个试件不符合规定时，应从抽取的另外6个套筒进行复验，复验全部合格时，判定为合格，复验中仍有1个试件承载力不符合规定，则判定为不合格。

b）强度和变形

抗拉强度：3个试件每个接头试件的强度实测值均符合相应钢筋接头性能等级的规定，判定被抽查产品抗拉强度项目合格，反之则判定为不合格。

变形：对残余变形和最大力总伸长率，3个试件实测值的平均值符合规定，判定被抽查产品变形项目合格，反之则判定为不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。