重庆市湿铺防水卷材产品质量监督抽查实施细则

（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2卷，每卷开卷后距外层卷头先切除1.0m。 其中1卷，取3.0m的全幅卷材试样两块（一块检验样，一块为备用样，紧跟裁取）；另1卷，取1.0m的全幅卷材两块作为单项复验样品（其中一块为备用复验样品，紧跟裁取）。检验样和单项复验样包装在一起，将样品缠在辊芯上，卷状包装，再贴上封条，封条上注明检验样。备用样和备用样复验样同样如此，合并包装，封条上注明备用样。

备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.26 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 3 | 拉伸性能 （最大拉力时伸长率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 5 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 6 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.11-2007 B法 |
| 7 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.14 |
| 8 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.10-2007 B法 |
| 9 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 10 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 11 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（热处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 12 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 13 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 14 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 15 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 16 | 热老化（低温柔性） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 17 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 18 | 热稳定性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 35467-2017  《湿铺防水卷材》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。