重庆市床上用品纺织类产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2件/套/床，其中1件/套/床作为检验样品，1件/套/床作为备用样品。备用样品留存在承检机构。抽样方法采用的随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1  床单（GB/T 22797-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22797-2009 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22797-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22797-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22797-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22797-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22797-2009 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 22797-2009 | GB/T 8427-2008 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 12 | 断裂强力 | GB/T 22797-2009 | GB/T 3923.1-2013 |
| 13 | 织物起球性能 | GB/T 22797-2009 | GB/T 4802.2-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表2  被、被套（GB/T 22796-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22796-2009 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22796-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22796-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22796-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22796-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22796-2009 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 22796-2009 | GB/T 8427-2008 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 12 | 断裂强力 | GB/T 22796-2009 | GB/T 3923.1-2013 |
| 13 | 织物起球性能 | GB/T 22796-2009 | GB/T 4802.2-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表3  枕、垫类（GB/T 22843-2009）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22843-2009 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22843-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22843-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22843-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22843-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22843-2009 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 22843-2009 | GB/T 8427-2008 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 12 | 织物起球性能 | GB/T 22843-2009 | GB/T 4802.2-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表4  配套床上用品（GB/T 22844-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22844-2009 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22844-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22844-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22844-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22844-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22844-2009 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 22844-2009 | GB/T 8427-2008 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 12 | 断裂强力 | GB/T 22844-2009 | GB/T 3923.1-2013 |
| 13 | 面料起球性能 | GB/T 22844-2009 | GB/T 4802.2-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表5  磨毛面料床单（FZ/T 62027-2015）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62027-2015 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62027-2015 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62027-2015 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62027-2015 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 62027-2015 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 62027-2015 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 62027-2015 | GB/T 8427-2008 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 12 | 断裂强力 | FZ/T 62027-2015 | GB/T 3923.1-2013 |
| 13 | 起球 | FZ/T 62027-2015 | GB/T 4802.2-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表6  针织床单（FZ/T 62028-2015）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62028-2015 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62028-2015 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62028-2015 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62028-2015 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 62028-2015 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 62028-2015 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 62028-2015 | GB/T 8427-2008 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 12 | 断裂强力 | FZ/T 62028-2015 | GB/T 3923.1-2013 |
| 13 | 起球 | FZ/T 62028-2015 | GB/T 4802.2-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22796-2009  被、被套

GB/T 22797-2009  床单

GB/T 22843-2009  枕、垫类产品

GB/T 22844-2009  配套床上用品

FZ/T 62027-2015  磨毛面料床单

FZ/T 62028-2015  针织床单

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。