重庆市袜类产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（婴幼儿针织服饰产品应明确生产日期为2020年7月1日前或2020年7月1日后；针织运动袜产品应明确生产日期为2019年11月1日前或2019年11月1日后）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

成人袜产品每批次抽取样品6双/条，其中4双/条作为检验样品，2双/条作为备用样品；踝下袜（船袜）、婴幼儿及儿童袜产品每批次抽取样品14双，其中10双作为检验样品，4双作为备用样品。备用样品留存在承检机构。抽样方法采用的随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1 苎麻袜（FZ/T 35001-2013）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 35001-2013 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 35001-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 35001-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 35001-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 35001-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 35001-2013 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 重金属② | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 11 | 邻苯二甲酸酯② | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
| 12 | 耐唾液色牢度② | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
| 13 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。  ②仅考核婴幼儿产品。 | | | |

表2 婴幼儿针织服饰（FZ/T 73025-2013）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2013 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73025-2013  FZ/T 73025-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73025-2013  FZ/T 73025-2019 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 11 | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2013 | GB/T 18886-2019 |
| 12 | 重金属 | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 13 | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 | | | |

表3 婴幼儿针织服饰（FZ/T 73025-2019）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2019 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2019 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2019 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73025-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73025-2019 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 11 | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73025-2019 | GB/T 18886-2019 |
| 12 | 重金属 | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 13 | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 | | | |

表4 袜子（FZ/T 73001-2016）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73001-2016 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73001-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73001-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73001-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73001-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73001-2016 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 | | | |

表5 针织袜套（FZ/T 73030-2009）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73030-2009 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73030-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73030-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73030-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73030-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73030-2009 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 11 | 重金属② | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯② | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
| 13 | 耐唾液色牢度② | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。  ②仅考核婴幼儿产品。 | | | |

表6 压力袜（FZ/T 73031-2009）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73031-2009 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73031-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73031-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73031-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73031-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73031-2009 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 | | | |

表7 针织运动袜（FZ/T 73037-2010）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73037-2010 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73037-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73037-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73037-2010 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73037-2010 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73037-2010 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 | | | |

表8 针织运动袜（FZ/T 73037-2019）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73037-2019 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73037-2019 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73037-2019 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73037-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73037-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73037-2019 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 | | | |

表9 经编袜（FZ/T 73041-2011 ）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73041-2011 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73041-2011 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73041-2011 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73041-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73041-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73041-2011 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 11 | 重金属② | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯② | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
| 13 | 耐唾液色牢度② | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。  ②仅考核婴幼儿产品。 | | | |

表10 针织五趾袜（FZ/T 73048-2013）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73048-2013 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73048-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73048-2013 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73048-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73048-2013 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73048-2013 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 11 | 重金属② | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯② | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
| 13 | 耐唾液色牢度② | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。  ②仅考核婴幼儿产品。 | | | |

表11 保暖袜（FZ/T 73054-2015）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73054-2015 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73054-2015 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73054-2015 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73054-2015 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73054-2015 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73054-2015 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 11 | 重金属② | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯② | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
| 13 | 耐唾液色牢度② | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。  ②仅考核婴幼儿产品。 | | | |

表12防脱散袜子（FZ/T 73055-2016）检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73055-2016 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73055-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73055-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010  FZ/T 73055-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015  FZ/T 73055-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73055-2016 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 | | | |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识

FZ/T 35001-2013 苎麻袜

FZ/T 73025-2013 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73001-2016 袜子

FZ/T 73030-2009 针织袜套

FZ/T 73031-2009 压力袜

FZ/T 73037-2010 针织运动袜

FZ/T 73037-2019 针织运动袜

FZ/T 73041-2011 经编袜

FZ/T 73048-2013 针织五趾袜

FZ/T 73054-2015 保暖袜

FZ/T 73055-2016 防脱散袜子

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。