重庆市内燃机金属零部件产品质量监督抽查实施细则

（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

铝活塞：随机抽取6件，其中3件为检验样品，3件为备用样品。

连杆：随机抽取6件，其中3件为检验样品，3件为备用样品。

备用样品留存于承检机构。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1、表2。

表1  铝活塞产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 1148-2010、产品技术图纸 | GB/T 7999、GB/T 20975 |
| 2 | 抗拉强度1 | GB/T 1148-2010、产品技术图纸 | GB/T 228.1 |
| 3 | 硬度 | GB/T 1148-2010、产品技术图纸 | GB/T 231.1 |
| 4 | 体积稳定性 | GB/T 1148-2010、产品技术图纸 | GB/T 1148 |
| 5 | 金相组织(显微组织) | GB/T 1148-2010、产品技术图纸 | JB/T 6289 |
| 6 | 尺寸公差2 | GB/T 1148-2010、产品技术图纸 | GB/T 1148 |
| 7 | 加工表面粗糙度3 | GB/T 1148-2010、产品技术图纸 | / |
| 注 1：适用时（本体可以取样时检测）。 2：仅检验环岸外圆、裙部外圆(控制点)、环槽底圆、销孔直径公差。 3：仅检验外圆表面、销孔表面。 |  |  |  |

表2  连杆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 23340-2018、GB/T 3077、产品技术图纸 | GB/T 3077 |
| 2 | 硬度 | GB/T 23340-2018、产品技术图纸 | GB/T 230.1、GB/T 231.1 |
| 3 | 力学性能1 | GB/T 23340-2018、产品技术图纸 | GB/T 228.1 |
| 4 | 金相组织(显微组织) | GB/T 23340-2018、产品技术图纸 | GB/T 13320、GB/T 23340 |
| 5 | 表面粗糙度2 | GB/T 23340-2018、产品技术图纸 | / |
| 6 | 尺寸公差3 | GB/T 23340-2018、产品技术图纸 | GB/T 23340、GB/T 1184评级 |
| 7 | 形状和位置公差4 | GB/T 23340-2018、产品技术图纸 | GB/T 1958 |
| 注 1：适用时（本体可以取样时检测）。 2：仅检验大头孔、小头孔。 3：仅检验连杆大头孔直径、连杆小头孔直径。 4：仅检验大小孔平行度。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1148-2010 内燃机 铝活塞 技术条件

GB/T 23340-2018 内燃机 连杆 技术条件

GB/T 3077-2015合金结构钢

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、技术图纸、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

化学成分：任取一试样，化学成分合格时，判定该项合格；化学成分不合格时，判定该项不合格。

力学性能、抗拉强度：任取2个试样，均合格时，判定该项目合格；有任一试样的抗拉强度不合格时，判定该项目不合格。

硬度、体积稳定性、尺寸公差、形状和位置公差、表面粗糙度：3个试样均合格时，判定该项目合格；有任一试样的该项目不合格时，判定该项目不合格。

金相组织(显微组织)：任取一个试样，均合格时，判定该项目合格；不合格时，另取双倍试样复检，均合格时，判定该项合格，仍有不合格时，判定该项不合格。

3.2.1综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。