重庆市瓦楞纸板产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

瓦楞纸板每批次产品抽取样品6张，其中3张作为检验样品，3张作为备用样品，备用样品留存承检单位。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目见表1。

表1  瓦楞纸板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐破强度 | GB/T 6544-2008 | GB/T 6545-1998 |
| 2 | 边压强度 | GB/T 6544-2008 | GB/T 6546-1998 |
| 3 | 粘合强度 | GB/T 6544-2008 | GB/T 6544-2008 |
| 4 | 纸板厚度 | GB/T 6544-2008 | GB/T 6547-1998 |
| 5 | 交货水分 | GB/T 6544-2008 | GB/T 462-2008 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 6544-2008 瓦楞纸板

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定原则

瓦楞纸板检验单项判定原则见表2。

表2 瓦楞纸板单项判定

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐破强度 | 10块试样 | 平均值符合GB/T 6544-2008要求 |
| 2 | 边压强度 | 10块试样 |  |
| 3 | 粘合强度 | 单瓦楞纸板：10块试样 双瓦楞纸板：20块试样 三瓦楞纸板：30块试样 | 以各粘合强度的最小值作为瓦楞纸板的粘合强度，须符合GB/T 6544-2008要求 |
| 4 | 纸板厚度 | 5块试样 | 平均值符合GB/T 6544-2008要求 |
| 5 | 交货水分 | 2张 | [ 0 1 ] |

3.2.2综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。