重庆市作业本产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品24本，其中12本作为检验样品，12本作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1、表2及表3。

表1  中小学作业本产品（DB50/T203-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | DB50/T 203-2009 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 亮(白)度 | DB50/T 203-2009 | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 不透明度 | DB50/T 203-2009 | GB/T 1543-2005 |
| 4 | 施胶度 | DB50/T 203-2009 | GB/T 460-2008 |
| 5 | 尘埃度 | DB50/T 203-2009 | GB/T 1541-2013 |
| 6 | 交货水分 | DB50/T 203-2009 | GB/T 462-2008 |

表2  课业簿册产品（QB/T 1437-2014）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 |
| 2 | 可迁移元素的最大限量 | QB/T 1437-2014 | GB 21027-2007附录C |
| 3 | 封面的脱色程度 | QB/T 1437-2014 | QB/T 1437-2014 |
| 4 | 亮度（白度） | QB/T 1437-2014 | GB/T 7974-2013 |
| 5 | 纸张定量 | QB/T 1437-2014 | GB/T 451.2-2002 |

表3 中小学学生作业本产品（T/JYBZ 006-2018）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要原材料要求 | 封面/封底 | 定量 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 |  |  | 耐破度 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 1539-2007 |
| 3 |  |  | 荧光性物质 | T/JYBZ 006-2018 | GB 31604.47-2016 |
| 4 |  | 内芯 | 定量 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 451.2-2002 |
| 5 |  |  | 施胶度 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 460-2008 |
| 6 |  |  | 抗张强度 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 12914-2018 |
| 7 |  |  | 耐折度 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 457-2008 |
| 8 |  |  | 不透明度 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 1543-2005 |
| 9 |  |  | 平滑度 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 456-2002 |
| 10 |  |  | 吸水性 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 461.1-2002 |
| 11 |  |  | 亮白度 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 7974-2013 |
| 12 |  |  | 尘埃度 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 1541-2013 |
| 13 |  |  | 铅 | T/JYBZ 006-2018 | GB 31604.49-2016 |
| 14 |  |  | 砷 | T/JYBZ 006-2018 | GB 31604.49-2016 |
| 15 |  |  | 荧光性物质 | T/JYBZ 006-2018 | GB 31604.47-2016 |
| 16 |  |  | 色度值 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 7975-2005 |
| 17 | 成品要求 | 安全卫生 | 作业本危险锐利尖端 | T/JYBZ 006-2018 | T/JYBZ 006-2018 |
| 18 |  |  | 可迁移元素最大限量 | T/JYBZ 006-2018 | GB 6675.4-2014 |
| 19 |  |  | 溶剂残留量 | T/JYBZ 006-2018 | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 20 |  |  | 荧光性物质 | T/JYBZ 006-2018 | GB 31604.47-2016 |
| 21 |  |  | 封面/封底的脱色程度 | T/JYBZ 006-2018 | T/JYBZ 006-2018 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1437-2014课业簿册

DB 50/T 203-2009中小学作业本印制质量标准和检验方法

T/JYBZ 006-2018 中小学学生作业本 基本要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

铅、砷、可迁移元素最大限量、溶剂残留量、荧光性物质项目出现不合格时判定为该项不合格。其他项目检验10个，超过3个样品不合格时判定为该项不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。