重庆市塑料购物袋（含可降解）产品质量监督抽查实施细则(2022年)

1 抽样方法

在生产和经营者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品。

生物降解塑料购物袋：每批次产品抽取样品140个，其中90个作为检验样品，50个作为备用样品。

塑料购物袋（不可降解）：每批次产品抽取样品100个，其中50个作为检验样品，50个作为备用样品。

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品。样品选择应根据贮存情况确定。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

- 2 检验依据

表1  生物降解塑料购物袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 6672-2001 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 38082-2019 |
| 3 | 漏水性 | GB/T 38082-2019 |
| 4 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 5 | 生物降解性能 | GB/T 9345.1-2008 GB/T 19277.1-2011 |

表2  塑料购物袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保要求（最小厚度） | GB/T 6672-2001 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 38082-2019  生物降解塑料购物袋

GB/T 21661-2020  塑料购物袋

相关的法律、行政法规（发改环资【2020】80号、发改环资【2020】1146号）、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若受检产品未提供公称承重，则不进行跌落试验，封合强度按产品标准规定的最低技术要求判定，并在检验报告备注中进行说明。

依据GB/T 38082-2019 《生物降解塑料购物袋》第5.5条规定“混合物中组分含量<1%的有机成分，也应可生物降解，但可不提供生物分解能力证明，其总量<5%”，故不对样品中组分含量<1%的有机成分进行生物降解性能测试，但受检单位应声明“样品中组分含量<1%的有机成分可生物降解，其总量<5%”。

因生物降解产品具有易老化、可在环境中降解的特点，备用样品在长期存放过程中可能会发生自然降解，不能代表检验样品当时的生物降解性能，故生物降解性能项目不合格不进行复检。