重庆市建筑外墙保温系统砂浆产品质量监督抽查实施细则

（2021年）

1 抽样方法

在生产者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（3个月之内）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品见表1。

表1 不同种类产品抽样情况表

| 产品 名称 | 执行标准 | 抽样数量 | 抽样方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶粘 剂 | GB/T 30595-2014 | 检验样品(3kg检样+3kg复验样+3kg复验样)+备用样品（3kg备样+3kg备样+3kg备样） | 在检验批中随机抽取不少于18kg，缩分为六等份，每份3kg独立包装，三份作为检验样品，三份作为备用样品。每份样品均标注清楚，同时三份检验样品放在同一包装内标注为“检验样品”，三份备用样品放于同一包装内标注为“备用样品”。 |
|  | GB/T 29906-2013 |  |  |
|  | DBJ50/T-159-2013 |  |  |
|  | DBJ50/T-160-2013 |  |  |
| 抹面 胶浆 | GB/T 30595-2014 | 检验样品（10k检样+10kg复验样+10kg复验样）+备用样品（10kg备样+10kg备样+10kg备样） | 在检验批中随机抽取不少于60kg，缩分为六等份，每份10kg独立包装，标注及包装方式同上。 |
|  | GB/T 29906-2013 |  |  |
|  | DBJ50/T-159-2013 | 检验样品（6kg检样+6kg复验样+6kg复验样）+备用样品（6kg备样+6kg备样+6kg备样） | 在检验批中随机抽取不少于36kg，缩分为六等份，每份6kg独立包装，标注及包装方式同上。 |
|  | DBJ50/T-160-2013 |  |  |
| 界面 砂浆 | DBJ50/T-159-2013 | 检验样品（3kg检样+3kg复验样+3kg复验样）+备用样品（3kg备样+3kg备样+3kg备样） | 在检验批中随机抽取不少于18kg，缩分为六等份，每份3kg独立包装，标注及包装方式同上。 |
|  | DBJ50/T-160-2013 |  |  |

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。备用样品留存于受检机构。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2~表4。

表2 界面砂浆检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸粘结强度 | 未处理 | 7d | DBJ50/T-159-2013 DBJ50/T-160-2013 | JC/T 907-2018 |
|  |  |  | 14d |  | JC/T 907-2018 |
|  |  | 浸水处理 |  |  | JC/T 907-2018 |
|  |  | 热处理 |  |  | JC/T 907-2018 |
|  |  | 碱处理 |  |  | JC/T 907-2018 |

表3 胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) |  | 原强度 |  | DBJ50/T-159-2013 DBJ50/T-160-2013 | JGJ 144-2019 |
|  |  |  | 耐水 |  |  |  |
| 2 | 拉伸粘结强度(与难燃型膨胀/挤塑聚苯板) |  | 原强度 |  | DBJ50/T-159-2013 DBJ50/T-160-2013 |  |
|  |  |  | 耐水 |  |  |  |
| 3 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) | 原强度 |  |  | GB/T 30595-2014 GB/T 29906-2013 | GB/T 30595-2014 GB/T 29906-2013 |
|  |  | 耐水强度 |  | 浸水48h，干燥2h |  |  |
|  |  |  |  | 浸水48h，干燥7d |  |  |
| 4 | 拉伸粘结强度（与挤塑板/模塑板） | 原强度 |  |  |  |  |
|  |  | 耐水强度 |  | 浸水48h，干燥2h |  |  |
|  |  |  |  | 浸水48h，干燥7d |  |  |
| 5 | 可操作时间 |  |  |  |  |  |

表4 抹面胶浆检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸粘结强度(与难燃型膨胀/挤塑聚苯板) |  | 原强度 |  | DBJ50/T-159-2013 DBJ50/T-160-2013 | JGJ 144-2019 |
|  |  |  | 耐水强度 |  |  |  |
| 2 | 压折比 |  |  |  |  | GB/T 17671-1999 |
| 3 | 吸水量 |  |  |  | DBJ50/T-159-2013 | JGJ 144-2019 |
| 4 | 不透水性 |  |  |  |  | JGJ 144-2019 |
| 5 | 拉伸粘结强度(与挤塑板/模塑板) | 原强度 |  |  | GB/T 30595-2014 GB/T 29906-2013 | GB/T 30595-2014 GB/T 29906-2013 |
|  |  | 耐水强度 |  | 浸水48h，干燥2h |  |  |
|  |  |  |  | 浸水48h，干燥7d |  |  |
| 6 | 压折比 |  |  |  |  | GB/T 17671-1999 |
| 7 | 抗冲击性 |  |  |  |  | GB/T 30595-2014 GB/T 29906-2013 |
| 8 | 吸水量 |  |  |  |  |  |
| 9 | 可操作时间 |  |  |  |  |  |
| 10 | 不透水性 |  |  |  | GB/T 29906-2013 | GB/T 29906-2013 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 29906-2013  模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30595-2014  挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料

DBJ50/T-159-2013 难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统应用技术规程

DBJ50/T-160-2013 难燃型膨胀聚苯板建筑外保温系统应用技术规程

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，若全部检验项目符合要求，则判定该批产品合格，若有两项及两项以上检验项目不符合要求时，则判定该批产品不合格。若一项检验项目不符合要求时，应对同一批产品进行加倍取样复验，如符合，则判定该批产品合格，如不符合，则判定该批产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。