重庆市给水用聚乙烯（PE）管材产品质量监督抽查

实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品抽取样品6根，每根截取4段，每段1m；每根中的任2段（共12段）作为检验样品，每根中的剩余2段（共12段）作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

给水用聚乙烯（PE）管材产品检验项目和检验方法见表1。

表1 给水用聚乙烯（PE）管材产品检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 几何尺寸① | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 20℃，100h静液压强度② | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6111-2003 |
| 3 | 80℃，165h静液压强度③ | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6111-2003 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 19466.6-2009 |
| 5 | 炭黑含量④ | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 13021-1991 |
| 6 | 灰分 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 9345.1-2008 法A |
| 7 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8804.3-2003 |
| 8 | 纵向回缩率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6671-2001 |
| 9 | 卫生性能⑤ | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 17219-1998 |
| 注：①几何尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚及公差。 ②、③静液压强度的样品数量为1个。 ④炭黑含量适用于黑色管材。 ⑤卫生性能适用于输送饮用水的管材，检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2828.4-2008 计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序

GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分 管材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

3.2.1单项判定

几何尺寸项目按GB/T 2828.4-2008，取声称质量水平DQL=6.5，极限质量比LQR水平Ⅰ，其抽样检验方案为（n,L）=(5,1)，即检验5根管材，允许有1根管材的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上试样不符合要求时，判定该项不合格。

卫生性能按GB/T 13663.2-2018规定，有不符合要求项，则判定该项不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。