重庆市橡胶手套产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中抽取6副，其中3副作为检验样品，3副作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

- 2 检验依据

表1  橡胶家用手套产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 |  | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |
| 2 | 外观 |  | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |
| 3 | 拉伸性能 | 拉伸负荷（老化前） | HG/T 2888-2010 | GB/T 528 GB/T 3512 |
|  |  | 拉断伸长率（老化前 |  |  |
|  |  | 热空气老化性能 |  |  |
|  |  | 拉伸负荷（老化后） |  |  |
|  |  | 拉断伸长率（老化后） |  |  |
| 4 | 不漏水性 |  | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |
| 5 | 设计 |  | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |
| 备注：自生产日期起12个月后不须做老化试验。 |  |  |  |  |

表2 橡胶工业手套产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 2584-2010 | HG/T 2584-2010 |
| 2 | 规格尺寸 | HG/T 2584-2010 | HG/T 2584-2010 |
| 3 | 拉伸负荷 | HG/T 2584-2010 | GB/T 528 |
| 4 | 针孔 | HG/T 2584-2010 | HG/T 2584-2010 |
| 5 | 耐渗透性 | HG/T 2584-2010 | HG/T 2584-2010 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

HG/T 2584-2010 橡胶工业手套

HG/T 2888-2010 橡胶家用手套

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

各项目均采用n=2，Ac=0，Re=1判定规则进行判定。

- 3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。