重庆市课桌椅产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一款式、同一颜色的产品抽取样品2件，其中 1件作为检验样品，1件作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 | 封边或涂饰处理 |  | QB/T 4071-2010 | GB/T 3324表3中序号27 |
| 2 | 安全性 |  |  | QB/T 4071-2010 | QB/T 4071-2010 |
| 3 | 表面理化性能（漆膜） |  | 耐液性 | QB/T 4071-2010 | GB/T 4893.1 |
| 4 |  |  | 耐湿热 | QB/T 4071-2010 | GB/T 4893.2 |
| 5 |  |  | 耐干热 | QB/T 4071-2010 | GB/T 4893.3 |
| 6 |  |  | 附着力 | QB/T 4071-2010 | GB/T 4893.4 |
| 7 |  |  | 耐冷热温差 | QB/T 4071-2010 | GB/T 4893.7 |
| 8 |  |  | 耐磨性 | QB/T 4071-2010 | GB/T 4893.8 |
| 9 |  |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2010 | GB/T 4893.9 |
| 10 |  |  | 耐香烟灼烧 | QB/T 4071-2010 | GB/T 17657-1999中4.40 |
| 11 | 表面理化性能（软、硬质覆面） |  | 耐泠热循环 | QB/T 4071-2010 | GB/T 17657-1999中4.31 |
| 12 |  |  | 耐干热 | QB/T 4071-2010 | GB/T 17657-1999中4.42 |
| 13 |  |  | 耐划痕 | QB/T 4071-2010 | GB/T 17657-1999中4.29 |
| 14 |  |  | 耐液性 | QB/T 4071-2010 | GB/T 4893.1 |
| 15 |  |  | 表面耐磨性 | QB/T 4071-2010 | GB/T 17657-1999中4.38 |
| 16 |  |  | 耐香烟灼烧 | QB/T 4071-2010 | GB/T 17657-1999中4.40 |
| 17 |  |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2010 | GB/T 4893.9 |
| 18 |  |  | 表面胶合强度 | QB/T 4071-2010 | GB/T 15104-2006中6.3.4 GB/T 15102-2006中6.3.8 |
| 19 | 喷涂层 |  | 耐盐浴 | QB/T 4071-2010 | QB/T 1950 |
| 20 |  |  | 抗冲击 | QB/T 4071-2010 | GB/T 1732 |
| 21 |  |  | 附着力 | QB/T 4071-2010 | GB/T 9286 |
| 22 | 电镀层 |  | 结合性能 | QB/T 4071-2010 | QB/T 3821 |
| 23 |  |  | 耐盐雾 | QB/T 4071-2010 | QB/T 3826 |
| 24 | 力学性能（课桌） |  | 桌面垂直静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.2 |
| 25 |  |  | 桌面垂直冲击 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.1 |
| 26 |  |  | 桌腿跌落 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.1 |
| 27 |  |  | 桌面水平静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.1 |
| 28 | 力学性能（课椅） |  | 椅子向前倾翻 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 29 |  |  | 椅子侧前倾翻（有扶手） | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 30 |  |  | 椅子侧前倾翻（无扶手） | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 31 |  |  | 椅子向后倾翻 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 32 |  |  | 凳子任意方向倾翻 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.2 |
| 33 |  |  | 座面、椅背联合静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 34 |  |  | 座面侧向静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 35 |  |  | 椅腿向前静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 36 |  |  | 椅腿侧向静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 37 |  |  | 座面冲击 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 38 |  |  | 椅背冲击 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 39 |  |  | 踏脚静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 40 |  |  | 椅腿跌落 | QB/T 4071-2010 | QB/T 4071-2010 |
| 41 |  |  | 枕靠侧向静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 42 |  |  | 扶手侧向静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 43 |  |  | 扶手垂直向下静载荷 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 44 |  |  | 椅扶手冲击 | QB/T 4071-2010 | GB/T 10357.3 |
| 45 | 甲醛释放量 |  |  | GB 18584-2001 | GB 18584 |
| 46 | 重金属含量（限色漆） |  | 可溶性铅 | GB 18584-2001 | GB 18584 |
| 47 |  |  | 可溶性镉 | GB 18584-2001 | GB 18584 |
| 48 |  |  | 可溶性铬 | GB 18584-2001 | GB 18584 |
| 49 |  |  | 可溶性汞 | GB 18584-2001 | GB 18584 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据标准

GB 18584-2001  室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

QB/T 4071-2010  课桌椅

相关的法律、行政法规、部门规章

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。