重庆市陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。如拟抽取样品为瓷质砖时，其必须为通过瓷质砖3C认证的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产企业按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽样数量根据表1抽取。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1  抽样数量

| 尺寸 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 长边长度＜600mm | 不少于20块 | 不少于10块 |
| 长边长度≥600mm | 不少于12块 | 不少于10块 |
| 注：抽取样品数量时应在满足抽取的检验样品和备用样品数量基础上，整箱抽取不拆原包装 |  |  |

2 检验依据

表  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度和宽度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 2 | 厚度① | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 3 | 边直度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 4 | 直角度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 5 | 中心弯曲度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 6 | 边弯曲度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 7 | 翘曲度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 8 | 吸水率 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.3 |
| 9 | 断裂模数 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.4 |
| 10 | 破坏强度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.4 |
| 11 | 无釉砖耐磨性② | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.6 |
| 12 | 抗釉裂性④ | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.11 |
| 13 | 抗化学腐蚀性③④ | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.13 |
| 14 | 耐污染性④ | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.14 |
| 15 | 放射性核素 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |
| ①厚度只包括GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准附录中的厚度项目，不包括GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准7.3条厚度项目。 ②无釉砖耐磨性仅适用于无釉地砖； ③抗化学腐蚀性只测耐家庭化学试剂和游泳池盐类； ④抗釉裂性、耐污染性、抗化学腐蚀性仅适用于有釉陶瓷砖。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。