重庆市热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

在同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品，每批次产品抽取样品如下规定：

直条钢筋取样时，在1捆钢筋中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），每支样品要保证有完整的表面标志，5支作为检验样品，5支作为备用样品。

盘卷钢筋取样时，随机抽取5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，每支样品要保证有完整的表面标志，5支作为检验样品，5支作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

判定依据和检验方法见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | C | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 223系列 GB/T 4336-2016 |
|  |  | Si |  |  |
|  |  | Mn |  |  |
|  |  | P |  |  |
|  |  | S |  |  |
|  |  | Ceq |  |  |
| 2 | 力学性能 | 下屈服强度 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 28900-2012 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  |
|  |  | Rm0ReL0 |  |  |
|  |  | ReL0ReL |  |  |
| 3 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 289002012 |
|  |  | 反向弯曲 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 28900-2012 |
| 4 | 尺寸 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 肋间距 |  |  |
|  |  | 横肋末端间隙 |  |  |
| 5 | 重量偏差 |  | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |
| 6 | 金相组织 |  | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 13298-2015 GB/T 1499.2-2018 |
| 7 | 表面标志 |  | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |
| 备注 | Rm0ReL0、ReL0ReL、反向弯曲检验适用于抗震钢筋。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

1）力学性能：每批检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；按照标准检验3支样品的下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、Rm0ReL0、ReL0ReL、最大力总延伸率等指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

2）工艺性能:每批弯曲检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品弯曲项目合格，反之则判定为不合格。每批反向弯曲检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品反向弯曲项目合格，反之则判定为不合格。

3）化学成分: 每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；按照标准检验2支样品的C、Si、Mn、P、S、Ceq指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品化学成分项目合格，反之则判定为不合格。

4）尺寸:每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；按照检验5支样品的横肋高、肋间距、横肋末端间隙。一支样品有任一指标达不到标准要求，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品尺寸项目合格，反之则判定为不合格。

5）重量偏差:每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；以5支长度不小于500mm的样品为一组的总重量进行重量偏差检验，不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品重量偏差项目合格，反之则判定为不合格。依据产品标准规定，重量偏差的n值代表2组。

6）金相组织：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品金相项目合格，反之则判定为不合格。

7）表面标志：每批检验样本量n=5, 不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品表面标志项目合格，反之则判定为不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或不包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。