重庆市窗帘产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一花型颜色及材料的产品。按照整幅窗帘进行抽取，抽样数量为2幅，1幅作为检验样品，1幅作为备用样品，每幅总面积不低于6m2。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表 1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃烧性能① | GB 50222-2017 相应产品标准 | GB/T 5455-2014 条件A |
|  | 氧指数① | GB 50222-2017 | GB/T 5454-1997 |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料② | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐洗色牢度③ | 相应产品标准 | GB/T 12490-1990 |
|  | 耐皂洗色牢度③ | 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |
|  | 耐摩擦色牢度③ | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2008 方法3 |
|  | 断裂强力 | 相应产品标准 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 胀破强力 | 相应产品标准 | GB/T 7742.1-2005 |
|  | 遮光率 | 相应产品标准 | FZ/T 62025-2015 附录A |
| 备注： - 不进行洗涤处理； - 纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步确认和定量； - 白色产品不检测； |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

3.1.1基础标准

GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

3.1.2相关产品标准

FZ/T 62011.1-2016《布艺类产品 第1部分：帷幔》

GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求（仅针对企业标准）缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。