重庆市成人鞋产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

表1 皮鞋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 QB/T 1002-2015 |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 6.5 QB/T 1002-2015 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 QB/T 1002-2015 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 QB/T 1002-2015 |
| 5 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413-2015 QB/T 1002-2015 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4-2008 QB/T 1002-2015 |
| 7 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 A法 QB/T 1002-2015 |
| 8 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 QB/T 1002-2015 |
| 9 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 GB/T 3903.4-2017 QB/T 1002-2015 |
| 10 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011-2021 QB/T 1002-2015 |
| 11 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 QB/T 1002-2015 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料① | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 GB/T 33392-2016 QB/T 1002-2015 |
| 13 | 游离或可部分水解的甲醛② | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 QB/T 1002-2015 |
| 备注： A、①皮革、纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量；当可分解有害芳香胺染料按照GB/T 19942-2005检测到4-氨基偶氮苯的分解产物（苯胺和/或1,4-苯二胺）时，按GB/T 33392-2016检测4-氨基偶氮苯含量；②皮革游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |

表2 皮凉鞋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 GB/T 22756-2017 |
| 2 | 帮带拉出强度 | GB/T 22756-2017 GB/T 22756-2017 |
| 3 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 GB/T 22756-2017 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 GB/T 22756-2017 |
| 5 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413-2015 GB/T 22756-2017 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4-2008 GB/T 22756-2017 |
| 7 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 GB/T 22756-2017 |
| 8 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 GB/T 3903.4-2017 GB/T 22756-2017 |
| 9 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011-2021 GB/T 22756-2017 |
| 10 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 GB/T 22756-2017 |
| 11 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 GB/T 22756-2017 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料① | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 GB/T 22756-2017 |
| 13 | 甲醛② | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 22756-2017 |
| 备注： A、①皮革、纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量；②皮革游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |

表3 休闲鞋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2017 QB/T 2955-2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 QB/T 2955-2017 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 QB/T 2955-2017 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017 6.7 QB/T 2955-2017 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 QB/T 2955-2017 |
| 6 | 可分解有害芳香胺① | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 GB/T 33392-2016 QB/T 2955-2017 |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛② | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 QB/T 2955-2017 |
| 备注： A、①皮革、纺织品可分解有害芳香胺检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量；当可分解有害芳香胺按照GB/T 19942-2005检测到4-氨基偶氮苯的分解产物（苯胺和/或1,4-苯二胺）时，按GB/T 33392-2016检测4-氨基偶氮苯含量；②皮革游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |

表4 旅游鞋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 GB/T 15107-2013 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 GB/T 15107-2013 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 GB/T 15107-2013 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2886-2007 GB/T 15107-2013 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 GB/T 33392-2016 GB/T 15107-2013 |
| 6 | 游离或可部分水解的甲醛② | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 15107-2013 |
| 备注： A、①皮革、纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量；当可分解致癌芳香胺染料按照GB/T 19942-2005检测到4-氨基偶氮苯的分解产物（苯胺和/或1,4-苯二胺）时，按GB/T 33392-2016检测4-氨基偶氮苯含量；②皮革游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15107-2013 旅游鞋

GB/T 22756-2017 皮凉鞋

QB/T 1002-2015 皮鞋

QB/T 2955-2017 休闲鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。