重庆市厨房纸巾产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取9个最小销售包装，其中6个最小销售包装作为检验样品，3个最小销售包装作为备用样品。如果单个最小销售包装内装量不足20张或节（指成品层）的，按180张或节换算成所需的最小销售包装数量抽取产品。

2 检验依据

表1  厨房纸巾(GB/T 26174-2010)

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB/T 26174-2010 |
| 2 | 大肠菌群 |  | GB/T 26174-2010 |
| 3 | 致病性 化脓菌 | - 绿脓杆菌 | GB/T 26174-2010 |
| 4 |  | - 金黄色葡萄球菌 | GB/T 26174-2010 |
| 5 |  | - 溶血性链球菌 | GB/T 26174-2010 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB/T 26174-2010 |
| 7 | 亮度（白度） |  | GB/T 26174-2010 GB/T 7974-2013 |
| 8 | 横向吸液高度 |  | GB/T 26174-2010 GB/T 461.1-2002 |
| 9 | 纵向湿抗张指数 |  | GB/T 26174-2010 GB/T 12914-2018 GB/T 465.2-2008 |
| 10 | 横向抗张指数 |  | GB/T 26174-2010 GB/T 12914-2018 |
| 11 | 数量（或质量）偏差 |  | GB/T 26174-2010 |
| 12 | 定量 |  | GB/T 26174-2010 GB/T451.2-2002 |
| 注：1.序号1～6不复检； 2.序号7印花和本色浆厨房纸巾不考核亮度指标。 |  |  |  |

表2  植物纤维厨房纸巾(GB/T 26174-2023)

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 2 | 大肠菌群 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 3 | 致病性 化脓菌 | - 铜绿假单胞菌 |  | GB/T 26174-2023 |
| 4 |  | - 金黄色葡萄球菌 |  | GB/T 26174-2023 |
| 5 |  | - 溶血性链球菌 |  | GB/T 26174-2023 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 7 | D65亮度 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 7974-2013 |
| 8 | 掉粉率 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 9 | 横向抗张强度（成品层） |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 24328.3-2020 |
| 10 | 尘埃度 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 1541-2013 |
| 11 | 可迁移性荧光物质 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 27741-2018 |
| 12 | 脱色性能 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 13 | 重金属 |  | 铅 | GB/T 31604.49-2016 |
|  |  |  | 砷 |  |
| 14 | 净含量 |  |  | GB/T 26174-2023 JJF 1070-2005 |
| 15 | 定量 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 24328.5-2009 |
| 16 | 尺寸偏差 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 451.2-2002 |
| 17 | 洞眼 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 18 | 灰分 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 19 | 交货水分 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 20 | 丙烯酰胺含量 |  |  | GB/T 37859-2019 |
| 21 | 可分解致癌芳香胺染料含量 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 17592-2011 GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 注：1.序号1～6不复检； 2.序号7本色、印花和染色厨房纸巾不考核D65亮度指标； 3.序号12～13仅本色、印花和染色厨房纸巾考核该指标； 4.序号21仅本色、印花、染色厨房纸巾考核该指标。 |  |  |  |  |

表3  其他纤维厨房纸巾(GB/T 26174-2023)

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 2 | 大肠菌群 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 3 | 致病性 化脓菌 | - 铜绿假单胞菌 |  | GB/T 26174-2023 |
| 4 |  | - 金黄色葡萄球菌 |  | GB/T 26174-2023 |
| 5 |  | - 溶血性链球菌 |  | GB/T 26174-2023 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 7 | D65亮度 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 7974-2013 |
| 8 | 掉粉率 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 9 | 横向抗张强度（成品层） |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 24328.3-2020 |
| 10 | 尘埃度 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 1541-2013 |
| 11 | 可迁移性荧光物质 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 27741-2018 |
| 12 | 脱色性能 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 13 | 重金属 |  | 铅 | GB 31604.49-2016 |
|  |  |  | 砷 |  |
| 14 | 净含量 |  |  | GB/T 26174-2023 JJF 1070-2005 |
| 15 | 定量 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 24328.5-2009 |
| 16 | 尺寸偏差 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 451.2-2002 |
| 17 | 洞眼 |  |  | GB/T 26174-2023 |
| 18 | 丙烯酰胺含量 |  |  | GB/T 37859-2019 |
| 19 | 可分解致癌芳香胺染料含量 |  |  | GB/T 26174-2023 GB/T 17592-2011 GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 注：1.序号1～6不复检； 2.序号7本色、印花和染色厨房纸巾不考核D65亮度指标； 3.序号12～13仅本色、印花和染色厨房纸巾考核该指标； 4.序号19仅本色、印花、染色厨房纸巾考核该指标。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据标准

GB/T 26174-2010 厨房纸巾

GB/T 26174-2023厨房纸巾

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。