重庆市夹层玻璃产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的普通夹层玻璃产品71块，其中37块作为检验样品，34块作为备用样品,具体要求见表1。

每批次抽样数量为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的钢化夹层玻璃产品68块,其中34块作为检验样品，34块作为备用样品,具体要求见表1。

表1  抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 抽样数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样品 | 备用样品 | 小计 |
| 1 | 厚度偏差① | 300mm×300mm | 现场制作② | 3 | / | 3 |
| 2 | 耐热性 | 300mm×300mm |  | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 耐湿性 | 300mm×300mm |  | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 耐辐照性 | 300mm×76mm |  | 6 | 6 | 12 |
| 5 | 落球冲击剥离性能 | 610mm×610mm |  | 12 | 12 | 24 |
| 6 | 霰弹袋冲击性能 | 1930mm×864mm |  | 4 | 4 | 8 |
| 合计 | 普通夹层玻璃 | / | / | 37 | 34 | 71 |
|  | 钢化夹层玻璃 | / | / | 34 | 34 | 68 |
| 备注：①仅适用于普通夹层玻璃抽样，钢化夹层玻璃不抽取；厚度偏差试验后样品无破坏，复检时采用原样进行检验。②因钢化玻璃等不可切裁，采用与日常批量产品相同材料、相同结构、相同工艺条件现场制作方式提供全部抽查试样。制作的试样数量可大于等于抽样数，生产者对试样进行自检并提供质量检验合格证明或者以其他形式表明合格，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。 |  |  |  |  |  |  |

2 检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差① | GB 15763.3-2009 |
| 2 | 耐热性 | GB 15763.3-2009 |
| 3 | 耐湿性 | GB 15763.3-2009 |
| 4 | 耐辐照性 | GB 15763.3-2009 |
| 5 | 落球冲击剥离性能 | GB 15763.3-2009 |
| 6 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.3-2009 |
| 备注 | ①适用于普通夹层玻璃。 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。