重庆市建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品见表1。

表1每批次抽取样品数量

| 公称外径（mm） |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材 | ≤40 | 18段×1m/段 | 10段×1m/段 | 8段×1m/段 |
|  | 40＜dn＜110 | 14段×1m/段 | 8段×1m/段 | 6段×1m/段 |
|  | 110≤dn≤180 | 11段×1m/段 | 6段×1m/段 | 5段×1m/段 |
|  | ＞180 | 8段×1m/段 | 5段×1m/段 | 3段×1m/段 |

2 检验依据

产品检验项目和检验方法见表2。

表2 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 8804.2-2003 |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 14152-2001 |
| 6 | 扁平试验 | GB/T 9647-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 33608-2017 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

落锤冲击试验按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格。

除落锤冲击试验外，其他检验项目中任一项检验结果不符合检验依据要求时，在剩余的检验样品中重新取样对该项目进行双倍复验，如仍不符合要求则判定该项不合格。当出现多个检验项目不符合要求时，只选取其中一个项目进行双倍复验。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。