重庆市环形混凝土电杆产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品10根，从外观质量和尺寸偏差检验合格的10根样品中随机抽取1根进行力学性能检验。

2 检验依据

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量（表面裂缝（A类）、漏浆（A类）、局部碰伤（B类）、内外表面露筋（A类）、内表面混凝土塌落（A类）、蜂窝（A类）、麻面粘皮（B类）、接头钢板圈坡口至混凝土端面距离（B类）） | GB/T 4623-2014 |
| 2 | 尺寸偏差（杆长（B类）、壁厚（B类）、外径（B类）、保护层厚度（A类）、杆段弯曲度（A类）、端部倾斜（B类）） | GB/T 4623-2014 |
| 3 | 力学性能（抗裂、裂缝宽度、开裂检验弯矩、承载力检验弯矩、扰度） | GB/T 4623-2014 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4623-2014 《环形混凝土电杆》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。