重庆市木器涂料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

独立包装产品质量≤5kg时，随机抽两组。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品时，由于涂料易产生分层、沉底等情况，取样前应使用合适的搅拌工具将样品搅拌均匀，抽样数量应符合表1规定。

表1 抽样数量表

| 产品种类 |  |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶剂型涂料（含腻子） | 聚氨酯类 | 其他 | 主剂：1kg/桶×2份，固化剂按配比抽取样品2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
|  |  | 潮（湿）气固化型 | 主剂：1kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
|  | 硝基类 |  | 主剂：1kg/桶×2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
|  | 醇酸类 |  | 主剂：1kg/桶×2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
|  | 不饱和聚酯类 |  | 主剂：1kg/桶×2份，如有固化剂按配比抽取样品2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
| 水性涂料（含腻子） | 色漆 |  | 主剂：1kg/桶×2份，如有固化剂按配比抽取样品2份。 |
|  | 清漆 |  | 主剂：1kg/桶×2份，如有固化剂按配比抽取样品2份。 |
| 注：所抽取的2份样品，一份作为检验样品，一份作为备用样品。 |  |  |  |

2 检验依据

表2  木器涂料检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 6750-2007 GB 18581-2020附录A GB/T 23985-2009 GB/T 34682-2017 GB/T 23986-2009 GB/T 34675-2017 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅(Pb)含量 | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量 | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009 |
| 8 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009 |
| 9 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 |
| 10 | 游离二异氰酸酯总和含量 | GB/T 18446-2009 |
| 11 | 甲醇含量 | GB/T 23986-2009 |
| 12 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 |
| 13 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | GB/T 30646-2014 |
| 注：按产品标准中不同的分类测定对应的项目。 |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。