重庆市食品用塑料工具产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次食品用塑料工具产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品类别 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料菜板 | 8块 | 5块 | 3块 |
| 2 | 饮用吸管 | 300支 | 200支 | 100支 |
| 3 | 可重复使用塑料餐饮具、食品接触用特定工具及塑料件 | 35个 | 25个 | 10个 |

2 检验依据

检验项目和检验方法见表2～表4。

表2 塑料菜板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邵氏硬度（D型） | GB/T 2411-2008 |
| 2 | 耐冲击性 | QB/T 1870-2015 |
| 3 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 4 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 8 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 注：1.序号7仅适用于添加了着色剂的产品； 2.序号8仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 |  |  |

表3 聚丙烯饮用吸管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 注：1.序号5仅适用于添加了着色剂的产品； 2.序号6仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 |  |  |

表4 可重复使用塑料餐饮具、食品接触用特定工具及塑料件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） | GB 31604.21—2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计） | GB 31604.44—2016 |
| 注：1.序号5仅适用于添加了着色剂的产品； - 2.序号6仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品； - 3. 序号7、序号8仅适用于PET材质。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2023食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

GB/T 24693-2009聚丙烯饮用吸管

QB/T 1870-2015塑料菜板

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。