重庆市铜梁区消防水带产品质量监督抽查实施细则（2023年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品4盘，其中2盘作为检验样品，2盘作为备用样品。

2 检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 6246—2011 5.1 |
| 2 | 长度 | GB 6246—2011 5.3 |
| 3 | 单位长度质量 | GB 6246—2011 5.6 |
| 4 | 试验压力及最小爆破压力 | GB 6246—2011 5.4 |
| 5 | 延伸率和膨胀率及扭转方向 | GB 6246-2011 5.7 |
| 6 | 黏附性 | GB 6246-2011 5.9 |
| 7 | 热空气老化性能（爆破压力） | GB 6246-2011 5.11.3.3 |
| 8 | 耐磨性能 | GB 6246-2011 5.12 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6246—2011 消防水带

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

外观质量：每批取2个试样，所有试样均符合标准规定的要求，则判该项合格；若任一试样检验结果不符合标准相关规定，判定被抽查产品外观质量不合格。

长度：每批取2个试样，所有试样均符合标准规定的要求，则判该项合格；若任一试样检验结果不符合标准相关规定，判定被抽查产品长度不合格。

单位长度质量：每批取2个试样，所有试样均符合标准规定的要求，则判该项合格；若任一试样检验结果不符合标准相关规定，判定被抽查产品单位长度质量不合格。

试验压力及最小爆破压力：每批取1个试样，所有试样均符合标准规定的要求，则判该项合格；若任一试样检验结果不符合标准相关规定，判定被抽查产品试验压力及最小爆破压力不合格。

延伸率和膨胀率及扭转方向：每批取1个试样，所有试样均符合标准规定的要求，则判该项合格；若任一试样检验结果不符合标准相关规定，判定被抽查产品延伸率和膨胀率及扭转方向不合格。

黏附性：每批取1个试样，所有试样均符合标准规定的要求，则判该项合格；若任一试样检验结果不符合标准相关规定，判定被抽查产品黏附性不合格。

热空气老化性能（爆破压力）：每批取1个试样，所有试样均符合标准规定的要求，则判该项合格；若任一试样检验结果不符合标准相关规定，判定被抽查产品黏附性不合格。

耐磨性能：每批取3段试样，所有试样均符合标准规定的要求，则判该项合格；若任一试样检验结果不符合标准相关规定，判定被抽查产品耐磨性能不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。