重庆市铜梁区给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材产品质量监督抽查实施细则（2023年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样样品24段，每段1m；其中12段作为检验样品，12段作为备用样品。检验样品和备用样品中至少各有8段样品需进行端面封口处理，其长度L=5倍公称外径+200mm。

2 检验依据

给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材产品包含：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材和给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道，其检验项目和检验方法见表1和表2。

表1 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材产品检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃，1h静液压强度 |  | GB/T 6111-2018 |
| 2 | 80℃，165h静液压强度 |  | GB/T 6111-2018 |
| 3 | 受压开裂稳定性 |  | CJ/T 189-2007 |
| 4 | 卫生性能① | 铅 | GB/T 5750.6-2006 |
|  |  | 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 17219-1998 |
| 注：①卫生性能适用于输送饮用水的管材。 |  |  |  |

表2 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道产品检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃，1h静液压强度 |  | GB/T 6111-2018 |
| 2 | 60℃，165h静液压强度 |  | GB/T 6111-2018 |
| 3 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 19466.6-2009 |
| 4 | 受压开裂稳定性 |  | GB/T 32439-2015 |
| 5 | 卫生性能① | 铅 | GB/T 5750.6-2006 |
|  |  | 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 17219-1998 |
| 注：①卫生性能适用于输送饮用水的管材。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 32439-2015 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道

CJ/T 189-2007 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

3.2.1单项判定

卫生性能按GB/T 32439-2015或CJ/T 189-2007规定，有不符合要求项时，判定该项不合格。

静液压强度初测样品数量为1段，若出现不合格时，在剩余的检验样品中重新取6段样品进行复验，如仍不符合要求则判定该项不合格。其他项目中任一项检验结果不符合检验依据要求时，在剩余的检验样品中重新取样对该项目进行双倍复验。

当出现多个检验项目不符合要求时，只选取其中一个项目进行双倍复验。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。