重庆市蚕丝被产品质量监督抽查实施细则（2024年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2床，其中1床作为检验样品，1床作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎套、填充物 | 甲醛含量 |  | GB 18401-2010 GB/T 2912.1-2009 相应产品标准 |
| 2 |  | pH值 |  | GB 18401-2010 GB/T 7573-2009 相应产品标准 |
| 3 |  | 可分解致癌芳香胺染料① |  | GB 18401-2010 GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 相应产品标准 |
|  |  | 纤维含量 |  | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 4 | 胎套 | 耐干摩擦色牢度② |  | GB 18401-2010 GB/T 3920-2008 相应产品标准 |
| 5 | 填充物③ |  | 品质 | GB/T 24252-2019 GB/T 24252-2009 相应产品标准 |
|  |  |  | 丝绵长度 | GB/T 24252-2019 GB/T 24252-2009 相应产品标准 |
|  |  |  | 含油率 | GB/T 24252-2019 GB/T 24252-2009 FZ/T 40006-2018 相应产品标准 |
|  |  |  | 回潮率 | GB/T 9995-1997 相应产品标准 |
|  |  |  | 质量偏差率 | GB/T 24252-2019 GB/T 24252-2009 相应产品标准 |
|  |  |  | 含杂率 | GB/T 24252-2019 GB/T 24252-2009 相应产品标准 |
|  |  |  | 荧光增白剂 | GB/T 24252-2019 GB/T 24252-2009 FZ/T 01137-2016 相应产品标准 |
| 6 | 絮用纤维原料要求④ |  |  | GB 18383-2007 |
| 备注： A、①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用 GC/MS 定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD 进一步确认和定量；②白色产品不检测；③仅考核以桑蚕丝绵、柞蚕丝绵为主要原料的填充物；④仅考核非蚕丝为主要原料的填充物。 B、当样品形状、大小、重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 C、当样品明示产品标准为国家标准或行业标准时，标准中未要求的检验项目不予考核。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标志

GB/T 24252-2019 蚕丝被

GB/T 24252-2009 蚕丝被

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。