重庆市秋冬装产品质量监督抽查实施细则（2024年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表方法产生。

每批次抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一花型颜色及材料的样品2件/条/套，其中1件/条/套作为检验样品，1件/条/套作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB/T 2912.1-2009 相应产品标准 |
|  | pH值 | GB 18401-2010 GB/T 7573-2009 相应产品标准 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 相应产品标准 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 3920-2008 相应产品标准 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 相应产品标准 |
|  | 起球 | GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008 相应产品标准 |
|  | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 相应产品标准 |
|  | 耐干洗色牢度 | GB/T 5711-2015 相应产品标准 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 01057.1～4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 相应产品标准 |
| 备注： A、纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步确认和定量。 B、若样品量不能满足所有试验要求，按照可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值、纤维含量、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐干洗色牢度、起球的取样顺序进行检测。 C、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 D、当样品明示产品标准为推荐性国家标准或行业标准时，标准中未要求的检验项目不予考核。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013纺织品纤维含量的标识

GB/T 2660-2017 衬衫

GB/T 2662-2017 棉服装

GB/T 2664-2017 男西服、大衣

GB/T 2665-2017 女西服、大衣

GB/T 2666-2017 西裤

GB/T 21980-2017 专业运动服和防护用品

GB/T 22700-2016 水洗整理服装

GB/T 22849-2014 针织T恤衫

GB/T 22853-2019 针织运动服

GB/T 26384-2011 针织棉服装

GB/T 26385-2011 针织拼接服装

GB/T 29869-2013 针织专业运动服

GB/T 32614-2016 户外运动服装 冲锋衣

GB/T 35460-2017 机织弹力裤

GB/T 8878-2014 棉针织内衣

FZ/T 24019-2012 印花羊绒针织品

FZ/T 73005-2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009-2021 羊绒针织品

FZ/T 73010-2016 针织工艺衫

FZ/T 73016-2020 针织保暖内衣 絮片型

FZ/T 73018-2021 毛针织品

FZ/T 73020-2019 针织休闲服装

FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣

FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣

FZ/T 73029-2019 针织裤

FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装

FZ/T 73034-2021 半精纺毛针织品

FZ/T 73043-2020 针织衬衫

FZ/T 73056-2016 针织西服

FZ/T 73058-2017 针织大衣

FZ/T 73059-2017 双面穿服装

FZ/T 73061-2019 针织茄克衫

FZ/T 73064-2019 针织西裤

FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81004-2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017 牛仔服装

FZ/T 81007-2012 单、夹服装

FZ/T 81007-2022 单、夹服装

FZ/T 81008-2021 茄克衫

FZ/T 81010-2018 风衣

FZ/T 81017-2012 非粘合衬西服

FZ/T 81017-2022 全毛衬西服

FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。