重庆市溶剂型丙烯酸树脂涂料产品质量监督抽查实施细则

(2025年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

应抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品。独立包装产品质量≤5kg时，随机抽两组。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品时，由于涂料易产生分层、沉底等情况，取样前应使用合适的搅拌工具将样品搅拌均匀，抽样数量应符合表1规定。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 溶剂型丙烯酸树脂涂料 | 主剂：不少于1kg×2份，若有稀释剂，按配比抽取样品2份。 |
| 注：所抽的2份样品，一份作为检验样品，一份作为备用样品。 |  |

2 检验依据

表2 溶剂型丙烯酸树脂涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原漆颜色 | GB/T 1722-1992 |
| 2 | 流出时间（ISO6号杯） | GB/T 6753.4-1998 |
| 3 | 不挥发物含量 | GB/T 1725-2007 |
| 4 | 干燥时间 | 表干：GB/T 1728-1979中乙法 实干：GB/T 1728-1979中甲法 |
| 5 | 划格试验 | GB/T 9286-2021 |
| 6 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 6739-2006 |
| 7 | 耐水性 | GB/T 25264-2010 GB/T 9274-1988 |
| 8 | 耐热性[（90±2）℃，3h] | GB/T 25264-2010 GB/T 1735-2009 |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 6742-2007 |
| 10 | 耐冲击性 | GB/T 1732-1993 |
| 11 | 漆膜外观 | GB/T 25264-2010 |
| 注：依据产品类型确定对应检验项目，商定项目不测定。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。