重庆市钢筋机械连接用套筒产品质量监督抽查实施细则

（2025年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品33个(其中9个应为标准型)，其中27个作为检验样品(含9个标准型)，6个作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 套筒外表面 |  |  | JG/T 163-2013 |
|  |  | 裂纹 |  |  | JG/T 163-2013 |
|  |  | 套筒表面锈斑、锈皮、锈蚀 |  |  | JG/T 163-2013 |
|  |  | 套筒外圆及内孔倒角 |  |  | JG/T 163-2013 |
|  |  | 套筒表面标记和标志 |  |  | JG/T 163-2013 |
| 2 | 尺寸及偏差 | 外径D |  |  | JG/T 163-2013 |
|  |  | 长度L |  |  | JG/T 163-2013 |
|  |  | ①螺纹公差 |  |  | JG/T 163-2013 |
|  |  | ②壁厚 |  |  | JG/T 163-2013 |
| 3 | 力学性能 | 承载力 |  |  | JG/T 163-2013 |
|  |  | 接头强度和变形性能 | 单向拉伸 | 抗拉强度 | JG/T 163-2013 |
|  |  |  |  | 残余变形μ0 | JG/T 163-2013 |
|  |  |  |  | 最大力总伸长率Asgt | JG/T 163-2013 |
|  |  |  | 高应力反复拉压 | 抗拉强度 | JG/T 163-2013 |
|  |  |  |  | 残余变形μ20 | JG/T 163-2013 |
|  |  |  | 大变形反复拉压 | 抗拉强度 | JG/T 163-2013 |
|  |  |  |  | 残余变形μ4 | JG/T 163-2013 |
|  |  |  |  | ③残余变形μ8 | JG/T 163-2013 |
| - ：挤压套筒不适用 ②：仅适用挤压套筒 ③：Ⅲ级接头不作μ8 |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JG/T 163-2013  钢筋机械连接用套筒

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

（1）外观、尺寸及偏差：

9个样品中任一个有任一指标不合格，判定该个样品不合格，反之则判定为合格。每个样品均合格，则判定该项目合格，否则判定该项目不合格。

（2）力学性能

a）承载力：3个套筒每个试件的承载力均符合规定，判定被抽查产品承载力项目合格，当有1个试件不符合规定时，应从抽取的另外6个套筒进行复验，复验全部合格时，判定为合格，复验中仍有1个试件承载力不符合规定，则判定为不合格。

b）接头强度和变形性能

抗拉强度：3个试件每个接头试件的强度实测值均符合相应钢筋接头性能等级的规定，判定被抽查产品抗拉强度项目合格，反之则判定为不合格。

变形性能：对残余变形和最大力总伸长率，3个试件实测值的平均值符合规定，判定被抽查产品变形性能项目合格，反之则判定为不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。